2 Ton Epoxy

Информация о продукте

|  | Артикул | Размер упаковки |
| --- | --- | --- |
|  | 14278 | Тюбик-шприц 28 мл |
|  | 14267 | Картридж 50 мл |
|  | 20242 | Картридж 400 мл |
| Описание | Высокопрочный безусадочный клей. Прозрачен, водонепроницаем, обладает хорошей ударопрочностью. Благодаря высоким адгезивным свойствам обладает эрозионной стойкостью, устойчивостью к растворителям и широкому диапазону температурных колебаний. |
| Особенности | Устойчив к большинству растворителей. Обладает хорошей водонепроницаемостью и устойчивостью к химическим воздействиям. Прекрасно заполняет зазоры, щели и пустоты. Затвердевает при комнатной температуре. |
| Области применения | Склейка и герметизация электронных компонентов и плат. Создание влагонепроницаемых уплотнений и покрытий. Подходит для скрепления и склейки строительной керамики, чёрных и цветных металлов, магнитодиэлектриков, дерева, стекла и бетона. |
| Характеристики продукта |
| Физические харак-ки (в незатвер-девшем состоянии) | Цвет | Прозрачный |
|  | Вязкость смеси | 8 000 сПз |
|  | Пропорции смешивания (по объёму и массе) | 1:1 |
|  | Удельная плотность смеси | 1,1 г/см3 |
|  | Жизнеспособность при 23°С (при массе в 28 г) | 8–12 мин. |
|  | Время фиксации при 23°С | 30–35 мин. |
|  | Время функционального отверждения при 23°С | 2 ч. |
|  | Время полного отверждения при 23°С | 12 ч. |
| Физические харак-ки (в затвер-девшем состоянии) | После 7 дней отвердения при 24°С |  |
|  | Адгезивная прочность на разрыв, ASTM D1002 (при толщине клеевого слоя 0,25 мм) | 15,5 МПа |
|  | Тест на Т-образное отслаивание | 4-5 Н/10 мм |
|  | Рабочая температура (в затвердевшем состоянии) | от -40°С до +93°С |
|  | Относительное удлинение при растяжении | 1% |
|  | Твёрдость после затвердевания, ASTM D2240 | 83 (по Шору Д) |
|  | Диэлектрическая прочность (прочность на пробой), ASTM D149 | 600 В/мил |
|  | Прочность на сжатие, ASTM D695 | 75,86 МПа |
|  | Удельный объём | 909 см3/кг |

| Устойчи-вость к химическим воздействи-ям | Устойчивость к химическим воздействиям указана из расчёта 7-дневного затвердевания при комнатной температуре и 30-дневного погружения в нижеуказанные вещества: |
| --- | --- |
|  | Гидроксид аммония (водный раствор аммиака, нашатырный спирт) | Оч. хор. | Гидроокись натрия (едкий натр) (10%) | Оч. хор. |
|  | Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) | Отл. | Кукурузное масло | Отл. |
|  | Неэтилированный бензин | Отл. | Этиленгликоль (антифриз) | Отл. |
|  | Соляная кислота (10% раствор) | Неуд. | Уайт-спирит | Отл. |
|  | Керосин | Отл. | Ацетон | Удовл. |
|  | Моторное топливо | Отл. | Метилэтилкетон (МЕК) | Неуд. |
|  | Уксусная кислота (10% раствор) | Неуд. | Изопропиловый спирт (изопропанол) | Неуд. |
|  | Серная кислота (10% раствор) | Оч. хор. | Этиловый спирт (этанол) | Неуд. |

Для получения информации о взаимодействии продукта с другими химическими веществами обращайтесь в компанию Devcon.

2 Ton Epoxy

Информация по применению

| Подготовка поверхности | Клей 2 Ton Epoxy наиболее эффективно взаимодействует с чистыми поверхностями. Они должны быть свободны от нефтепродуктов, смазочных материалов, грязи и других загрязнений. Если подобные загрязнения присутствуют, поверхности должны быть очищены при помощи промышленного моечно-очистительного оборудования, например паровой моечной установки. Если Вы работаете с металлическими поверхностями – их абразивная обработка и огрубление существенно повысит качество склейки и оптимизирует прочность адгезивного соединения после застывания клея. |
| --- | --- |
| Инструкции по смешиванию | Данный продукт выпускается в картриджах и тюбиках-шприцах. Используйте картридж в комплекте с пистолетом-аппликатором (рекомендуем «Manual Applicator Gun» от Devcon) и статическим смесителем с насадками (рекомендуем «Static Mixer Nozzle» от Devcon). Статический смеситель Static Mixer Nozzle позволяет наносить, дозировать и равномерно распределять клей по поверхности. Внимание! Если насадка пистолета-аппликатора или статического смесителя забилась затвердевшим клеем, необходимо её заменить. Если Вам нужно небольшое количество клея используйте 28-грамовый тюбик-шприц от Devcon, который оборудован собственным поршнем для выдавливания обоих компонентов в равных количествах. |
| Инструкции по нанесению: | Нанесите клей на поверхность ровным слоем или в виде валика. Склейка сопрягаемых деталей должна производиться строго в рамках указанного времени жизнеспособности клея. При этом необходимо обеспечить плотный контакт между деталями во избежание зазоров. Убедитесь, что незначительное количество клея выдавилось из-под краёв, – это свидетельствует об отсутствии зазоров. Применительно к зазорам большого размера необходимо равномерно покрыть клеем обе поверхности или нанести его валиком, который при плотном контакте растечётся по всей поверхности склейки. Перед продолжением строительно-отделочных работ клей должен затвердеть до функционального отверждения в течение рекомендованного времени. Несмотря на то, что склеенные детали или поверхности способны выдержать незначительные нагрузки, – до наступления функционального отверждения высокие нагрузки недопустимы (удары, падающие предметы, давление тяжёлых грузов и т.п.). |
| Срок годности и условия хранения | Если эпоксидные клеи Devcon не используются в течение долгого срока, они должны храниться в сухом прохладном месте. Максимальный срок годности составляет 3 года с даты производства при условии хранения при комнатной температуре (22°C) в контейнерах производителя. |
| Меры предосто-рожности | Для получения необходимой информации по хранению и транспортировке продукта изучите паспорт безопасности продукта. |
| Гарантий-ные обязатель-ства | В случае дефекта компания Devcon обязуется заменить продукт. Но т.к. условия хранения, транспортировки и нанесения данного продукта находятся вне нашего контроля, мы не несем ответственности за результаты его использования. |
| Заявление об ограни-чении ответствен-ности | Вся информация, представленная в настоящем техпаспорте, основана на лабораторных испытаниях. ITW Devcon не даёт никаких гарантий относительно представленных здесь данных. Для получения информации о продукте посетите интернет-сайт www.devconeurope.ru. Для получения технической поддержки звоните по тел. +44 (0) 870 458 73388 (Великобритания) или +49 431 718830 (Германия). |