| HR SUPER 3000 |
| --- |
| Информация о продукте |
|  | Артикул 16400 | Размер упаковки 500г |

| Описание | Мастика HR-Super 3000 – это высокоэффективный эпоксид, идеальный для ремонта повреждённого оборудования, которое подвергается воздействию температур до 300°С (в сухих условиях). |
| --- | --- |
| Области применения | Устранение протечек в трубах, клапанах, фланцах и ёмкостях Ремонт оборудования Заполнение больших и маленьких отверстий в отливках Ремонт блоков двигателей и картеров |
| Характеристики продукта |
| Физические характеристики | Цвет | Серый |
|  | Пропорции смешивания (по объёму) | 1 : 1 |
|  | Пропорции смешивания (по массе) | 1 : 1 |
|  | Содержание отверждаемого материала (в % к общему объёму) | 100 |
|  | Жизнеспособность (при 25°C) | 5-10 |
|  | Удельный объём | 435 |
|  | Коэффициент усадки при затвердевании | Н/о |
|  | Удельная плотность | 2.3 |
|  | Термостойкость | В сухих условиях 220oC |
|  | Расход при нанесении слоем в 0,5 мм | 0.217м2/0.5кг упаковка @ 1мм |
|  | Твёрдость после затвердевания | 80 |
|  | Диэлектрическая прочность КВ/мм | 1.2 |
|  | Адгезионная прочность на сдвиг / MПa | 12-15 |
|  | Прочность на сжатие MPa | 88-98 |
|  | Коэффициент термического расширения x10-6 см/см/oC | 55 |
|  | Толщина слоя | Н/о |
|  | Время функционального отверждения | 6 |
|  | Срок выжидания перед нанесением повторного слоя | Н/о |
|  | Вязкость смеси, готовой к нанесению | Мастика |

| Химстойкость | Устойчивость к химическим воздействиям указана из расчёта 7-дневного отверждения при комнатной температуре и 30-дневного погружения в нижеуказанные вещества при 24°С. |
| --- | --- |
|  | Гидроксид аммония (водный раствор аммиака, нашатырный спирт) | Н/о | Дихлорметан (метиленхлорид) | Н/о |
|  | Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) | Н/о | Гидроокись натрия (едкий натр) (10%) | Н/о |
|  | Этиловый спирт | Н/о | Гипохлорит натрия (5%) (отбеливатель) | Неуд. |
|  | Неэтилированный бензин | Отл. | Серная кислота (10% раствор) | Удовл. |
|  | Соляная кислота (10% раствор) | Удовл. | Диметилбензол (ксилол) | Отл. |
|  | Метилэтилкетон (МЕК) | Удовл. |  |  |

Отл. = +/-1% изменения массы

Оч. хор. = +/- 1-10% изменения массы

Удовл. = +/- 10-20% изменения массы

Неуд. = >20% изменения массы

| HR Super 3000 |
| --- |
| Срок годности и условия хранения | Срок годности составляет 1 год с даты изготовления при условии хранения при температуре 5°C в контейнерах производителя. |
| Меры предосторожности | Для получения необходимой информации по хранению и транспортировке продукта изучите паспорт безопасности продукта. |
| Гарантийные обязательства | В случае дефекта компания Devcon обязуется заменить продукт. Но т.к. условия хранения, транспортировки и нанесения данного продукта находятся вне нашего контроля, мы не несем ответственности за результаты его использования. |
| Заявление об ограничении ответственности | Вся информация, представленная в настоящем техпаспорте, основана на лабораторных испытаниях. ITW Devcon не даёт никаких гарантий относительно представленных здесь данных. Для получения информации о продукте посетите интернет-сайт www.devconeurope.ru. Для получения технической поддержки звоните по тел. +44 (0) 870 458 73388 (Великобритания) или +49 431 718830 (Германия). |
|  | Для получения необходимой информации по хранению и транспортировке продукта изучите паспорт безопасности продукта. |