| Devcon | PK-9500 Противоскользящий состав |
| --- | --- |

PK-9500-3/2 – это двухкомпонентный эпоксидный состав чёрного цвета с гранулами карбида кремния. Предназначен для предотвращения скольжения на влажных и скользких поверхностях. PK-9500-3/2 выпускается в двух модификациях: для тонко- и толстослойного нанесения.

| Особенности и преимущества: Одобрен к применению в вооружённых силах. Обеспечивает сцепление с влажными поверхностями. Имеет повышенную устойчивость к скольжению, что снижает риск аварий и травматизма. Химически устойчив к нефтепродуктам, горюче-смазочным материалам и морской воде. Обладает высокой адгезией по отношению к металлическим, бетонным и деревянным поверхностям. Имеет антикоррозийные свойства. Модификация PK-9500-3/2-7 имеет повышенную вязкость и предназначена для тостослойного нанесения. | Рекомендовано применение: В военно-морском флоте США. (Сертифицирован под регистрационным номером 2587984). В Сухопутных войсках США. (Сертифицирован под регистрационными номерами 12308492 и 12308493). В качестве противоскользящего состава для ступеней и лестниц, палуб, взлётно-посадочных полос, тротуаров, погрузочных площадок, съездов и наклонных поверхностей. В качестве противоскользящего состава для рифлёных палубных настилов. |
| --- | --- |

| Физические характеристики: | PK-9500-3/2 | PK-9500-3/2-7 | PK-9500-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет………………………………………………………………… | Чёрный | Чёрный | Зелёный |
| Вязкость (в состоянии смеси)…………………………………. | 15 000 сПз | Тиксотропная вязкость - ок. 115000 сПз | 600 000 сПз |
| Содержание твёрдых частиц...………………………………… | 100% | 100% | 100% |
| Минимальная эксплуатационная температура……............. | 4°C | 4°C | 4°C |
| Пропорция смешивания (по массе) – смола:отвердитель | 2:1 | 2:1 | 2,1:1 |
| Пропорции смешивания (по объёму) – смола:отвердитель | 4:3 | 4:3 | 1:1 |
| Жизнеспособность (при 24°C)…………………………………. | 50 мин. | 50 мин. | 90 мин. |
| Время затвердевания, после которого обработанную поверхность можно подвергать лёгким механическим нагрузкам…………………………………………………………. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. |
| Время полного отверждения …………………………………. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. |
| Время достижения максимальной устойчивости к химическим воздействиям…………………………………….. | 7 дней | 7 дней | 7 дней |
| Расход материала при толщине слоя 0,76 мм……………… | 1 кг/м2 | 1 кг/м2 | 1,64 кг/м2 |
| Минимальный срок хранения………………………………….. | 1 год | 1 год | 1 год |
| Термостойкость: во влажном состоянии…………………….. | 49°C |  |  |
| в сухом состоянии………………………….. | 121°C |  |  |

Устойчивость к химическим воздействиям: указана из расчёта 7-дневного затвердевания при комнатной температуре и 30-дневного погружения в нижеуказанные вещества:

| Керосин | Отличная |  | Метиловый спирт (метанол) | Удовл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соляная кислота (10% раствор) | Очень хорошая |  | Толуол | Очень хорошая |
| Серная кислота (10% раствор) | Очень хорошая |  | Гидрид натрия | Отличная |
| Гидроксид аммония (водный раствор аммиака, нашатырный спирт) | Очень хорошая |  | Хлорированные растворители | Очень хорошая |

Для получения информации о взаимодействии продукта с другими химическими веществами обращайтесь к производителю.

Информация по применению:

Подготовка поверхности

Чтобы гарантировать успешное и качественное нанесение состава PK-9500, поверхность необходимо должным образом подготовить. Она должна быть сухая и чистая, в том числе очищена от краски, лака, нефтепродуктов и смазочных материалов. (1) Металлические участки перед нанесением должны пройти пескоструйную обработку и отшлифованы подходящими абразивными средствами (с размером шлифзерна более 60 мкм). (2) После очистки и шлифовки поверхность необходимо обработать обезжиривающим растворителем (Cleaner Blend 300 или другим) для удаления возможных остатков нефтепродуктов и других загрязнений. (Внимание: чтобы минимизировать коррозийные процессы, единовременно готовьте поверхность только того размера, который вы сможете обработать составом PK-9500 не более чем за 8 часов).

- Прежде всего обработайте поверхность при помощи Devcon Cleaner Blend 300 или аналогичным обезжиривающим растворителем. До нанесения противоскользящего состава необходимо удалить с поверхности любые нефтепродукты, смазочные материалы, грязь и краску.

- Всем поверхностям должна быть придана шероховатость посредством пескоструйной обработки (8-40 меш), или, что менее предпочтительно, при помощи крупнозернистого шлифовального круга или шлифовальной машинки. Шлифовальный круг может использоваться только, если он позволяет обработать поверхность до «белого металла», и обеспечить ей хорошую смачиваемость. Пескоструйная обработка обеспечивает профиль в 3-5 мила, в то время как крупнозернистые абразивы – в 2-4 мила. Не обрабатывайте эпоксидным грунтом отшлифованную поверхность, она должна быть оставлена чистой для последующего нанесения противоскользящего состава.

- Металлические поверхности, имевшие длительный контакт с морской водой или другими солевыми растворами, необходимо подвергнуть пескоструйной обработке, очистить при помощи высоконапорной струйной установки, обдуть сжатым воздухом и оставить на ночь для появления высолов. Затем следует повторить обработку высоконапорной струйной установкой для удаления высолов. Перед работой с эпоксидными материалами необходимо провести тест на содержание хлоридов в субстрате. Максимальная концентрация растворимых солей в субстрате не должна превышать 40 м.д.

- При работе в холодных условиях (<15°C) перед нанесением эпоксидного состава рекомендуется быстро и равномерно нагреть обрабатываемую поверхность до 38-43°C. Эта процедура удалит влагу и поможет достичь максимальной адгезии PK-9500 по отношению к субстрату.

- Свежезалитый бетон должен окончательно затвердеть перед нанесением эпоксидного состава (рекомендуемый срок застывания – не менее 28 дней при 21°C). Если использовалась плёнка для выдерживания бетона, она должна быть удалена посредством пескоструйной обработки, или очищена методом кислотного травления. Если плёнка для выдерживания бетона не применялась, поверхность должна быть очищена с использованием B-4 (производства Devcon), который является экологически безопасным кислотным раствором для травления.

- Старый бетон перед нанесением эпоксидных материалов должен пройти те же процедуры, что и свежезалитый, но при работе с ним тщательная очистка поверхности имеет приоритет над остальными мероприятиями. Используйте обезжиривающий растворитель для удаления смазочных материалов и нефтепродуктов. Значительные неровности, а также выщербленные и треснувшие участки бетона должны быть удалены подходящими техническими методами, а затем поверхность должна пройти пескоструйную обработку или абразивную шлифовку.

СМЕШИВАНИЕ. Поместите весь необходимый для работы затвердитель в контейнер с эпоксидом. Как следует перемешайте смолу и отвердитель мощным строительным миксером или вручную в течение как минимум 5 минут, или до получения однородной консистенции. Убедитесь, что компоненты рядом со стенками и дном также перемешались. Очень важно качественно перемешать весь материал.

нанесение.

- Огородите поверхность, на которую будет нанесён состав.

- Нанесите смесь кистью, валиком или распылителем на поверхность так, чтобы в незастывшем состоянии толщина слоя составляла 0,4 мм.

- Быстро и равномерно распределите карбидные гранулы как можно более однородным слоем.

- Второй слой смеси может быть наложен на слой карбидных гранул после 4-8 часов после первого нанесения. При этом в эпоксидную смесь добавляют растворитель лака в соотношении: 2 части эпоксидной смеси, 1 часть растворителя лака. Получившуюся смесь наносят так, чтобы в незастывшем состоянии толщина слоя составляла 0,1-0,15 мм.

Сертификация продуктов PK-9500.

| PK-9500-3/2 | Сертифицирован в Военно-морском флоте США под регистрационным номером 2587984. | PK-9500-3/2-7 | Сертифицирован в Сухопутных войсках США под регистрационным номером 12308493. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сертифицирован в Сухопутных войсках США под регистрационным номером 12308492. |  |  |

| Арт. |  |  | Мин. заказ |  | Арт. |  |  | Мин. заказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE070 | Комплект (3 компонента) | 5,67 кг | 3 |  | DE075 | Комплект (3 компонента) | 5,67 кг | 60 |
| DE071 | Комплект (3 компонента) | 25,63 кг | 10 |  | DE072 | Эпоксидная смола | 27,2 кг | 10 |
| DE072 | Эпоксид | 27,2 кг | 10 |  | DE077 | Отвердитель | 18,37 кг | 10 |
| DE073 | Отвердитель | 18,37 кг | 10 |  | DE074 | Гранулы карбида кремния | 131,5 кг | 1 |
| DE074 | Гранулы карбида кремния | 131,5 кг | 1 |  |  |  |  |  |
| DE169 | «Зелёный комплект» (2 компонента) | 3,4 кг | 60 (PK-9500-1) |  |  |  |  |

Внимание: Паспорт безопасности продукта и указанные сертификаты поставляются с каждой партией товара.

На упаковку с любым продуктом серии PK-9500 нанесена маркировка с артикулом и регистрационным номером сертификата. Вся продукция проверена и одобрена службой контроля качества Devcon на соответствие вышеуказанным характеристикам.

Время выполнения заказа: 3-4 недели, т.к. данный продукт поставляется исключительно под заказ. Гарантированный срок годности – 1 год. Чтобы получить информацию по ценам и наличию на складах, звоните по тел. 1-800-626-7226.