GFR40

Информация о продукте

|  | Артикул | Размер упаковки |
| --- | --- | --- |
|  | 96000 | 3 кг |
| Описание | GFR40 – это двух-компонентный самовыравнивающийся эластичный состав, специально разработанный для огнезащиты конструкций и перекрытий. |
| Область применения | Состав идеально подходит для бетонных и опалубочных работ, а также работ по герметизации. |
| Одобрено | Одобрен НАТО (Артикул 3709505). |
| Характеристики продукта |
| Физические харак-ки | Цвет | Голубовато-серый |
|  | Пропорции смешивания (по массе) | 88,5:11,5 |
|  | Жизнеспособность при 25°С | 15-25 мин. |
|  | Удельная плотность | 1,45 г/см3 |
|  | Время функционального отверждения | 24 ч. |

Информация по применению:

| Затверде-вание | Дайте GFR40 затвердеть в течение 24 часов перед началом опалубочных работ. |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Металлические поверхности, подлежащие ремонту, восстановлению или отделке, необходимо как следует очистить при помощи Devcon Fast Cleaner 2000 Spray / Cleaner Blend 300. Все нефтепродукты, смазочные материалы и грязь должны быть удалены до нанесения GFR40. Всем поверхностям должна быть придана шероховатость при помощи крупнозернистого шлифовального круга или шлифовальной машинки. Резиновые поверхности: Как следует очистите резиновую поверхность при помощи шлифовальной машинки или посредством Devcon Fast Cleaner 2000 Spray / Cleaner Blend 300. Вы также можете придать поверхности шероховатость с помощью шлифовального круга. Поверхность должна быть огрублена, а также очищена от нефтепродуктов и грязи, которые могут находиться в порах резины. Огрубите поверхность и очистите её при помощи Devcon Fast Cleaner 2000 Spray / Cleaner Blend 300 так, чтобы резиновая поверхность не окрашивала одежду при трении. Резина перед нанесением состава должна выглядеть новой или иметь густой чёрный цвет. Бетонные поверхности: Бетон является очень пористым материалом, а потому требует многократной чистки. Перед нанесением GFR40 обезжирьте поверхность при помощи Devcon Fast Cleaner 2000 Spray / Cleaner Blend 300, а затем сполосните её. Для быстрой и эффективной чистки хорошо подойдёт механическая мойка или паровая моечная установка. Пол должен как следует просохнуть перед нанесением грунтовки и GFR40. Грунтовка поверхностей: Металлические поверхности: На металлические поверхности наносится два слоя FL-10 Primer и оставляется на 15 минут до состояния высыхания «до отлипа». Резиновые поверхности: На резиновые и уретановые поверхности наносится один слой FL-20 Primer и оставляется на 15-20 минут до состояния высыхания «до отлипа». Для пористых резиновых поверхностей может потребоваться многократное нанесение FL-20 Primer. Бетонные поверхности: Бетон является пористым материалом, поэтому обеспечение хорошей адгезии может потребовать многократной грунтовки. Перед нанесением очередного слоя грунтовки дайте предыдущему слою высохнуть в течение 30 минут. Дерево и стеклопластик: Для всех поверхностей из дерева и стеклопластика используйте FL-20 Primer. При работе с мягкими породами древесины потребуется два слоя грунтовки, т.к. они обладают повышенными абсорбционными свойствами. Поверхности, контактирующие с жидкостью: Используйте оба вида грунтовки (FL-10 Primer и FL-10 Primer) для грунтовки металлических поверхностей, которые будут контактировать с какими-либо водными растворами. Сперва нанесите FL-10 Primer и дайте ему высохнуть в течение 60 минут. Затем нанесите слой FL-20 Primer. Дайте ему высохнуть в течение 30 минут перед нанесением GFR40. |
| Инструкции по смешиванию | Добавьте вулканизирующий агент (отвердитель) в контейнер с резиновой основой и энергично перемешайте в течение 2 минут. Убедитесь, что оба компонента полностью перемешались, в том числе возле стенок и дна. При количествах GFR40 более 500 г используйте для перемешивания электродрель и строительный миксер. В процессе перемешивания следите, чтобы насадка миксера была полностью погружена в смесь. В противном случае в смесь попадёт большое количество воздуха, и готовый продукт может быть перенасыщен пузырьками. |
| Инструкции по нанесению: | При проведении опалубочных работ До начала работ убедитесь, что поверхность должным образом подготовлена, и нанесите опалубочную смазку Devcon Release Agent по всей поверхности опалубки. Затем при помощи небольшой кисти нанесите готовую смесь GFR40 тонким слоем на поверхность. Эта процедура поможет снизить количество пузырьков воздуха в процессе нанесения. Затем залейте опалубку смесью GFR40. В процессе заливки рекомендуется слегка наклонить опалубку в одну сторону, чтобы уменьшить образование пузырей и предотвратить появление пустот и «кратеров» на поверхности после её затвердевания. После окончательного нанесения GFR40 образовавшиеся пузырьки воздуха могут быть удалены при помощи возвратно-поступательных движений пистолетом-распылителем тёплого воздуха. |
| Срок годности и условия хранения | Максимальный срок годности – 2 года с даты производства при условии хранения при комнатной температуре (22°C) в контейнерах производителя. |
| Меры предосто-рожности | Для получения информации по правильному хранению и транспортировке продукта изучите паспорт безопасности продукта. |
| Гарантий-ные обязатель-ства | В случае дефекта компания Devcon обязуется заменить продукт. Но т.к. условия хранения, транспортировки и нанесения данного продукта находятся вне нашего контроля, мы не несем ответственности за результаты его использования. |
| Заявление об ограни-чении ответствен-ности | Вся информация, представленная в настоящем техпаспорте, основана на лабораторных испытаниях. ITW Devcon не даёт никаких гарантий относительно представленных здесь данных. Для получения информации о продукте посетите интернет-сайт www.devconeurope.ru. Для получения технической поддержки звоните по тел. +44 (0) 870 458 73388 (Великобритания) или +49 431 718830 (Германия). |