Epoxy Plus

Информация о продукте

|  | Артикул | Размер упаковки |
| --- | --- | --- |
|  | 14278 | Картридж 50 мл |
|  | 14267 | Картридж 400 мл |
| Описание | Усиленный каучуком высоковязкий строительный клей. Имеет повышенную прочность и ударопрочность, а также высокое сопротивление отслаиванию. Рассчитан на повышенные нагрузки и обладает эрозионной стойкостью. Подходит для склейки металлов, термореактивных пластмасс (реактопласты) и строительных конструкций. |
| Особенности | Обладает отличной износостойкостью и эластичностью. Безусадочный. Благодаря высокой вязкости прекрасно подходит для герметизации щелей, брешей и зазоров. Имеет высокую диэлектрическую прочность. |
| Области применения | Заливка и герметизация. Склейка термореактивных пластмасс (реактопластов). Склейка термопластичных материалов, в т.ч. поливинилхлорида (ПВХ), плексигласа (оргстекла) и поликарбонатов. Подходит для склейки фенопластов, жёстких уретанов, алюминия, стали, металлов с гальванопокрытием, листовых комбинированных компаундов, слоистых материалов, строительной керамики. |
| Характеристики продукта |
| Физические харак-ки (в незатвер-девшем состоянии) | Цвет | Серый |
|  | Вязкость смеси | 70 000 сПз |
|  | Пропорции смешивания (по объёму) | 1:1 |
|  | Пропорции смешивания (по массе) | 1,33:1 |
|  | Удельная плотность смеси | 1,94 г/см3 |
|  | Жизнеспособность при 23°С (при массе в 28 г) | 25 мин. |
|  | Время фиксации при 23°С | 3,5 ч. |
|  | Время функционального отверждения при 23°С | 24 ч. |
|  | Время полного отверждения при 23°С | 30 ч. |
| Физические харак-ки (в затвер-девшем состоянии) | После 7 дней отвердения при 23°С |  |
|  | Адгезивная прочность на разрыв, ASTM D1002 | 20 МПа |
|  | Тест на Т-образное отслаивание | 35-45 Н/10 мм |
|  | Рабочая температура (в затвердевшем состоянии) | от -40°С до +93°С |
|  | Относительное удлинение при растяжении | 20% |
|  | Содержание твёрдых частиц | 100% |
|  | Удельный объём | 833 см3/кг |
|  | Твёрдость после затвердевания, ASTM D2240 | 74 (по Шору Д) |
|  | Диэлектрическая прочность (прочность на пробой), ASTM D149 | 550 |

| Устойчи-вость к химическим воздействи-ям | Устойчивость к химическим воздействиям указана из расчёта 7-дневного затвердевания при комнатной температуре и 30-дневного погружения в нижеуказанные вещества: |
| --- | --- |
|  | Гидроксид аммония (водный раствор аммиака, нашатырный спирт) | Отл. | Уксусная кислота (10% раствор) | Удовл. |
|  | Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) | Отл. | Кукурузное масло | Оч. хор. |
|  | Неэтилированный бензин | Отл. | Этиленгликоль (антифриз) | Отл. |
|  | Соляная кислота (10% раствор) | Оч. хор. | Уайт-спирит | Отл. |
|  | Моторное топливо | Отл. | Гипохлорит натрия | Оч. хор. |
|  | Серная кислота (10% раствор) | Оч. хор. | Гидроокись натрия (едкий натр) (10%) | Оч. хор. |

Для получения информации о взаимодействии продукта с другими химическими веществами обращайтесь в компанию Devcon.

Epoxy Plus

Информация по применению

| Подготовка поверхности | Клей Epoxy Plus наиболее эффективно взаимодействует с чистыми поверхностями. Они должны быть свободны от нефтепродуктов, смазочных материалов, грязи и других загрязнений. Если подобные загрязнения присутствуют, поверхности должны быть очищены при помощи промышленного моечно-очистительного оборудования, например паровой моечной установки. Если Вы работаете с металлическими поверхностями – их абразивная обработка и огрубление существенно повысит качество склейки и оптимизирует прочность адгезивного соединения после застывания клея. |
| --- | --- |
| Инструкции по смешиванию | Данный продукт выпускается в картриджах. Используйте картридж в комплекте с пистолетом-аппликатором (рекомендуем «Manual Applicator Gun» от Devcon) и статическим смесителем с насадками (рекомендуем «Static Mixer Nozzle» от Devcon). Статический смеситель Static Mixer Nozzle позволяет наносить, дозировать и равномерно распределять клей по поверхности. Внимание! Если насадка пистолета-аппликатора или статического смесителя забилась затвердевшим клеем, необходимо её заменить. |
| Инструкции по нанесению: | Нанесите клей на поверхность ровным слоем или в виде валика. Склейка сопрягаемых деталей должна производиться строго в рамках указанного времени жизнеспособности клея. При этом необходимо обеспечить плотный контакт между деталями во избежание зазоров. Убедитесь, что незначительное количество клея выдавилось из-под краёв, – это свидетельствует об отсутствии зазоров. Применительно к зазорам большого размера необходимо равномерно покрыть клеем обе поверхности или нанести его валиком, который при плотном контакте растечётся по всей поверхности склейки. Перед продолжением строительно-отделочных работ клей должен затвердеть до функционального отверждения в течение рекомендованного времени. Несмотря на то, что склеенные детали или поверхности способны выдержать незначительные нагрузки, – до наступления функционального отверждения высокие нагрузки недопустимы (удары, падающие предметы, давление тяжёлых грузов и т.п.). |
| Срок годности и условия хранения | Если эпоксидные клеи Devcon не используются в течение долгого срока, они должны храниться в сухом прохладном месте. Максимальный срок годности составляет 3 года с даты производства при условии хранения при комнатной температуре (22°C) в контейнерах производителя. |
| Меры предосто-рожности | Для получения необходимой информации по хранению и транспортировке продукта изучите паспорт безопасности продукта. |
| Гарантий-ные обязатель-ства | В случае дефекта компания Devcon обязуется заменить продукт. Но т.к. условия хранения, транспортировки и нанесения данного продукта находятся вне нашего контроля, мы не несем ответственности за результаты его использования. |
| Заявление об ограни-чении ответствен-ности | Вся информация, представленная в настоящем техпаспорте, основана на лабораторных испытаниях. ITW Devcon не даёт никаких гарантий относительно представленных здесь данных. Для получения информации о продукте посетите интернет-сайт www.devconeurope.ru. Для получения технической поддержки звоните по тел. +44 (0) 870 458 73388 (Великобритания) или +49 431 718830 (Германия). |