| HIGH TEMPERATURE MOULD MAKER (C-1) |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ |
|  | Инвентарный No. 10361 | Размер упаковки 500 г |

| Описание | High Temperature Mould Maker – жидкий эпоксидный состав предназначенный для изготовления матриц, штампов и деталей, подвергающихся воздействию температур до 260ºС. Отвержденный материал обладает исключительной прочностью при высоких рабочих температурах, как например, при литье под давлением или вакуумном формовании. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение | Используется в производстве высококачественных точных матриц, состоящих из двух частей Конструирование и изготовление матриц Производство моделей Воспроизведение мелких деталей в производстве мастер-моделей Идеален для прототипирования, экструзионных головок, инжекции или вакуумного формования |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
| Стандартные физические свойства | Цвет | Серый |
|  | Соотношение компонентов смеси по объему | 64:1 |
|  | Соотношение компонентов смеси по массе | 112:1 |
|  | Содержание твердых веществ по объему / % | 100 |
|  | Жизнеспособность при 25oC/ минуты | 45 |
|  | Удельный объем см3/кг | 588 |
|  | Усадка при отверждении см/см | 0.003 |
|  | Удельная плотность | 1.7 |
|  | Термостойкость/ oC | 260ºC |
|  | Площадь покрытия | Нет данных |
|  | Твердость в отвердевшем состоянии / по Шору D | 88 D |
|  | Диэлектрическая прочность кВ/мм | 4 |
|  | Переход от растяжения к срезу (адгезионное напряжение) / МПа | 18 |
|  | Прочность на сжатие / МПа | 251 |
|  | Коэффициент теплового расширения x10-6 см/см/oC | Нет данных |
|  | Толщина слоя покрытия / мм | По требованию |
|  | Функциональное время отверждения /часы | Нет данных |
|  | Время нанесения повторного покрытия /часы | Нет данных |
|  | Вязкость смеси /сП (по необходимости) | 3000 при 70ºС |

| Химическая устойчивость | Отверждение в течение 7 дней при комнатной температуре (30 дней) – Испытание погружением на 30 дней при 21oC |
| --- | --- |
|  | Аммиак | Прекрасная | Метиленхлорид | Прекрасная |
|  | Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) | Очень хорошая | Гипохлорит натрия 5% (хлорная известь) | Очень хорошая |
|  | Изопропиловый спирт | Очень хорошая | Гидроксид натрия 10% | Прекрасная |
|  | Бензин (неэтилированный) | Прекрасная | Серная кислота 10% | Прекрасная |
|  | Соляная кислота 10% | Прекрасная | Ксилол | Прекрасная |
|  | Метилэтилкетон (МЭК) | Удовлетворительная |  |  |

Прекрасная химическая устойчивость = +/- 1% изменение массы

Очень хорошая = +/- 1-10% изменение массы

Удовлетворительная = +/- 10-20% изменение массы

Плохая = > 20% изменение массы

| HIGH TEMPERATURE MOULD MAKER (C-1) |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ Смешивание High Mould Maker менее чем 5 кг |
| Отверждение | Поместите заполненную заливочную форму в термокамеру с температурой 49ºС. Состав станет твердым в течение 1 – 4 часов, в зависимости от размера и формы матрицы. Проверьте верх матрицы, чтобы определить твердость. Когда состав станет твердым, выньте из термокамеры и извлеките из формы. Поместите матрицу обратно в термокамеру и постотвердите следующим образом: 2 часа при 70ºС 2 часа при 120ºС 2 часа при 200ºС |
| Подготовка поверхности | Эталонная деталь должна быть произведена с гладкой, не пористой поверхностью для легкого извлечения из формы и точного дублирования. Нанесите на эталонную деталь и заливочную форму разделительный агент Devcon Liquid Release Agent. Для очень детального воспроизведения , нанесите на модель 3 слоя твердого финишного воска, хорошо располировывая каждый слой перед нанесением следующего. Надежно установите эталонную деталь в заливочную форму. Поставьте заливочную форму, эталонную деталь и банку со смолой в термокамеру с температурой 49ºС на 3 часа. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Отвердитель может кристаллизовать. Расплавьте нагревом до 49ºС. |
| Приготовление смеси | Добавьте все содержимое контейнера с отвердителем в контейнер со смолой. Перемешайте в течение 3 – 5 минут шпателем (лопаточкой) или подобным инструментом. Следите, чтобы материал был хорошо перемешан на дне и у стенок контейнера. |
| Нанесение | Используя кисть, нанесите слой смешанного эпоксидного состава на предварительно нагретую модель. Этот шаг предотвратит образование пузырьков воздуха в отливаемой детали. Вылейте оставшийся смешанный эпоксидный состав тонкой струйкой так, чтобы эталонная деталь была полностью покрыта. |
| Срок годности и хранение | Срок годности составляет 3 года с даты изготовления, при хранении в оригинальных (заводских) контейнерах при комнатной температуре (22ºC). |
| Смешивание High Mould Maker более чем 5 кг | Эпоксидные составы Devcon отверждаются вследствие химической реакции между отвердителем и смолой, в результате смешивания большой массы материала при высокой температуре, реакция чрезвычайно ускоряется. Эта химическая реакция выделяет тепло, которое, если не принять меры для замедления темпа отверждения, может вызвать чрезмерную усадку и растрескивание в отвержденом эпоксидном составе. Снижение температуры в термокамере с 49ºС до 38ºС на начальной стадии отверждения, исключит усадку и деформацию при отливке крупногабаритных деталей. Уменьшение толщины профилей формы (максимум 38 мм – 51 мм) также снизит усадку. |
| Меры предосторожности | Для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности обращения с продуктом ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности продукта (MSDS) перед его использованием. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВНИМАНИЕ: ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗ. ТАКЖЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗУЧИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА КОНТЕЙНЕРЕ. |
| Гарантия | Компания ITW Devcon заменит любой продукт с обнаруженными дефектами. Так как хранение, эксплуатация и применение данного продукта осуществляется вне нашего контроля, мы не несем ответственности за полученные результаты. |
| Дискламация (отказ от ответственности) | Вся информация, представленная в данном паспорте, основана на наших лабораторных испытаниях и не предназначена для проектирования. Компания ITW Devcon не дает никаких заверений или гарантий относительно представленных данных. Для получения информации о продукте посетите сайт компании ITW Devcon www.devconeurope.com, для получения технической поддержки, пожалуйста, звоните по телефонам: +44 (0) 870 458 7388 (Великобритания) или +49 431 718830 (Германия). |