FLEXANE 80 LIQUID

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

| Описание | Отверждаемый жидкотекучий эластомерный компаунд, используемый для герметизации деталей, изготовления пресс-форм и моделей, ремонта резиновых изделий. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение | Ремонт и восстановление конвейерных лент Литье эластичных деталей и форм |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
| Стандартные физические свойства | Жизнеспособность при 25 oC / минуты | 30 |
|  | Время функционального отверждения / часы | 16 (как уменьшить – см. ниже) |
|  | Время нанесения повторного покрытия / часы | 12-24 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ |
| --- |
| Подготовка поверхности | Резиновые поверхности: Тщательно очистите резиновую поверхность абразивным бруском и чистящим средством Devcon Fast Cleaner Spray/Cleaner Blend 300. Можно придать поверхности шероховатость шлифовальным кругом. Резиновая поверхность должна быть шероховатой и не содержать в порах масла и грязи. С помощью средств Devcon Fast Cleaner Spray/Cleaner Blend 300 протирайте поверхность до тех пор, пока цвет резиновой подложки не перестанет появляться на ткани. Резина должна выглядеть как новая или более чёрной. Нанесение праймера Резиновые поверхности: На резиновые поверхности нанесите слой праймера FL-20 Primer и высушите до нелипкого состояния в течение 15 - 20 минут. На пористые резиновые поверхности может потребоваться нанесение нескольких слоев праймера. |
| Приготовление смеси Время отверждения | Добавьте в контейнер со смолой Flexane 80 Liquid отвердитель и энергично перемешивайте в течение 2 минут. Убедитесь в том, что оба компонента полностью перемешаны, взяв пробу со дна и стенок контейнера. Для смешивания материала Flexane 80 Liquid массой более 500 г используйте смеситель с электроприводом. Убедитесь в том, что насадка смесителя полностью погружена в массу в процессе смешивания. В противном случае в массу попадет большое количество воздуха, что приведет к появлению пузырьков в конечном продукте. Чтобы сократить время отверждения Flexane 80 Liquid, добавьте Flexane Accelerator, производства компании Devcon, в смесь при тщательном перемешивании. 2 грамма Flexane Accelerator ускоряют отверждение 0,5 кг комплекта Flexane 80 Liquid примерно вдвое. Не добавляйте более 4 г Flexane Accelerator на 0,5 кг комплект Flexane 80 Liquid. |
| Нанесение | Перелейте приготовленную жидкость на подготовленные поверхности ремонтируемых участков конвейерной ленты. При необходимости – разровняйте шпателем. |

| Механо-обработка | После отверждения отремонтированный участок можно отшлифовать (при необходимости) открытым наждачным кругом с зернистостью 24 или 36. Осторожно двигайте шлифовальную машину и не перегревайте обрабатываемую поверхность. |
| --- | --- |